Hoover Bonifacio C. (Director)

TH INKS CENTER SAC

ELECCION DEL NUMERO DE MALLA ADECUADO EN EL PROCESO DE SERIGRAFIA

Para que el serigrafista pueda obtener buenos resultados a la hora de reproducir un imagen es necesario que se haga las siguientes preguntas:

CUALES SON LOS FACTORES QUE DETERMINAN EL NUMERO DE MALLA APROPIADO EN UN TRABAJO DE SERIGRAFIA?

Existen muchos números de malla además de los tipos de hilos de nylon , poliéster así como también color del tejido blanco y amarillo. Para aliviarles el problema la Empresa VERSEIDAG TECHFAB (Alemania) líder en fabricación de mallas para Serigrafía ha simplificado su fabricación de tejidos y por lo tanto les ha simplificado el trabajo a los impresores ya que con pocos números de mallas , probados dentro  de sus laboratorios han podido disminuir las variables para el impresor serigrafico debido a que muchas aplicaciones pueden realizarse de forma exitosa con un solo numero de malla. Antes de recomendar el número de malla es aconsejable saber el tipo de hilo o fibra (Nylon , Poliéster) Dado que esto no es una tarea critica no será necesario extenderme sobre este punto solo indicar que el tejido de nylon es mas elástico que el poliéster y por lo tanto mas ventajoso cuando se imprime sobre superficies disparejas por lo que la fibra de nylon se moldeara mejor a la estructura de las superficies irregulares , por ejemplo , lapiceros , artículos publicitarios no planos frascos etc. A causa de mayor elasticidad del nylon es posible que pueda perder registro cuando intente hacer impresión a varios colores ,pero sin embargo eso dependerá de una correcta tensión de la malla punto que trataremos mas adelante , también es importante poder saber el color de la malla , muchos de nuestros clientes siempre nos hacen la siguiente preguntan ¿por que debo usar el tejido de color amarillo? Y la respuesta es simple debido a que los rayos de luz son absorbidos por la malla amarilla y no hacen reflejo como si ocurre con las mallas de color blanco lo que da como resultado una copia dentada de la imagen. Los tejidos de poliéster de alto Modulo y color amarillo son los mas recomendados a la hora de reproducir cromias sobre sustratos planos (sticker , pop, gigantografias) en el grafico siguiente usted podrá verificar los números de mallas recomendados

FABRICANTE DE MALLAS PARA PANTALLA VERSEIDAG TECHFAB

POLIESTER HIGHT TECH (HT  ALTO MODULO)

| CANTIDAD HILOS / CM. | DIAMETRO HILO (micrones) | TIPO TEJIDO | TENSION NEW/cm | APLICACIÓN RECOMENDADA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 150 | 1:1 | 24…..38 | TINTAS ESCARCHADAS , GLITER Nº8 , 11 , 15 SHIMMER |
| 13 | 215 | 1:1 | 26…..40 |  |
| 21 | 150 | 1:1 | 24…..38 | PEGAMENTOS PARA FOIL , FLOCK , CAVIAR ,BASE ROCA , TINTA PUFF BASE HIELO, 3D, TINTAS CERAMICA |
| 32 | 100 | 1:1 | 24…..38 |  |
| 37 | 90 | 1:1 | 24…..38 |  |
| 45 | 80 | 1:1 | 18…..35 | TINTAS TEXTILES AL AGUA Y BASE PLASTISOLES, FONDO BLANCO Y DELINEADOS |
| 55 | 70 | 1:1 | 18…..35 |  |
| 61 | 60 | 1:1 | 18…..35 |  |
| 77 | 48 | 1:1 | 16…..32 | IMPRESIÓN DE PAPELES , MADERA CARTON ,TINTAS SUBLIMABLES, CROMIAS SOBRE TELAS DIRECTAS |
| 90 | 48 | 1:1 | 16…..32 |  |
| 100 | 40 | 1:1 | 16…..32 |  |
| 120 | 35 | 1:1 | 16…..32 | IMPRESIÓN PVC ,ACRILICOS , CROMIAS TRANSFER PLASTISOL |
| 120 | 40 | 1:1 | 16…..35 |  |
| 130 | 35 | 1:1 | 14…..28 | IMPRESIÓN DE FRASCOS PE , PP (MALLAS DE NYLON) |
| 140 | 35 | 1:1 | 14…..28 |  |
| 150 | 30 | 1:1 | 14…..28 | CIRCUITOS IMPRESOS ,CROMIAS CON TINTAS VINILICA , STICKERS , TECLADOS DE MENBRANA , METALES, TINTA UV PLENOS |
| 150 | 35 | 2:1 | 14…..28 |  |
| 165 | 27 | 1:1 | 14…..24 |  |
| 165 | 30 | 2:1 | 14…..26 |  |
| 180 | 27 | 1:1 | 14…..24 | TINTAS Y BARNIZES UV , CROMIAS, CDS ,DVD Y DELINEADOS FINOS |
| 180 | 30 | 1:1 | 14…..25 |  |

CUAL ES EL EFECTO DE UNA BUENA TENSION DE MALLA?

Es importante saber que después de haber seleccionado el numero correcto de malla  , esta debe ser tensionada sobre un bastidor estable de preferencia de Aluminio y se deben tomar en consideración algunos aspectos técnicos para disminuir los problemas ya que con una malla correctamente tensionada las variables que usted tendrá en el momento de una producción se reducirán en 1% ,Nuestra empresa TH INKS CENTER SAC ofrece el servicio de tensionado de malla con instrumentos de alta tecnología además asegura la durabilidad de la malla por mas tirajes de impresión , hoy en día nosotros nos encargamos de entregarles una pantalla tensionada  con las especificaciones y exigencias que el trabajo amerite , para que tenga una idea de la calidad de nuestro servicio podemos tensar las mallas anguladas desde 16º hasta 30º de acuerdo a la imagen a ser impresa, además controlamos la tensión en diferentes áreas para lograr uniformidad de la pantalla tal como muestra la siguiente figura:

Nosotros nos preocupamos en darles un servicio de tensado de malla en etapas para asegurar que la baja de tensión a la hora de procesar el trabajo sea mínima de esta manera se logra un nivel optimo de tensión y por consiguiente una reproducción serigrafica de alta calidad.

COMO OBTENGO UN REGISTRO MAS PRECISO ? es recomendable siempre usar mallas de VERSEIDAG TECHFAB (Monoprint HT) y tomar en cuenta que el menor espacio entre la malla y el material a ser impreso , combinado con menos presión del rasero (racleta) da como resultado una menor deformación de la imagen , inclusive si la tensión de la pantalla cambia de un dia para otro en 1 a 2 newton / cm. esto solo dará como resultado un pequeño impacto sobre el material impreso.

Las mallas que nuestra empresa TH INKS CENTER SAC distribuye (MONOPRINT HT) están fabricadas con los estándares rigurosos que el serigrafista de hoy en día exige y son normados por el ISO 9001

Si necesita mayor información puede solicitarla a nuestro email : soporte@inkscenter.com , telefono : 3325257 nextel 828*4889